## Slide 1
CSBの加工現地化実現
報告者：游題陽
ADT 製造一部-素材二課
サステナビリティー10
2023
STAY in FRONT with SDGs
Notes: 各位長官、各位同仁大家好，
我是素材製造二課的游題陽，
今天要為大家報告的改善活動主題是：CSB加工現地化的實現、CSB加工現地化的實現

## Slide 2
01
生産プロセス
02
問題及び分析
目次：
03
対策の立案と実施
04
成果及び展望
Notes: 今日簡報的內容會依照四個目錄的順序，
依序為大家進行報告。

## Slide 3
01
生産プロセス
Notes: 首先，簡單為大家講解窯爐工程，並為大家說明什麼是CSB。

## Slide 4
Notes: 註：這不是講稿，只是過渡頁面，不用翻譯

## Slide 5
原料投入口
I/F：清澄
Bath：成形
Lehr：徐冷
リボンは徐冷エリアで温度を下げられた後, COLDへ流れる
窯：原料の溶解
窯工程
生産プロセスの紹介
Notes: 原料從窯爐投入口投入，經窯爐熔解原料，再經過清澄區段進入到Bath，而Bath也就是玻璃素板成型的區域，然後會經過Lehr區段，進行玻璃素板溫度的徐冷，然後進入到包裝區。

## Slide 6
Lehr：徐冷
リボンは徐冷エリアで温度を下げられた後, COLDへ流れる
場所：BathとLehrの間
內部の部品：Carbon Seal Block( C.S.B. )
場所
部品
加工
問題点
Notes: 而這次我們要進行改善的問題点位置，就再Bath與Lehr的交接處中，內部的部品：Carbon Seal Block，簡稱CSB。

## Slide 7
Carbon Seal Block：C.S.B.
Glass Flow
● C.S.B.役割の説明：
● C.S.B.の役割：
Lift Out Rollに付着する異物や
汚れを除去するためです。
● Lift Out Rollは一本あたり11
枚のC.S.B.で研磨する必要がある
●一枚のC.S.B.を使用した後，
整備すれば,中古品として再利用
可能となる。
47.5 mm
47.5 mm
102 mm
102 mm
●通常C.S.B.断面図
( 長：610 mm/枚 )
通常 C.S.B. の単価：2680 NTD／枚
Notes: 而CSB的功能主要是設置在Lift Out Roll下方，維持Roll的清潔。
每一隻Lift Out Roll下方各設置的一組CSB，一組CSB由 11 枚組成。
畫面中右圖，是窯爐工程中使用的“通常CSB”的斷面圖。

## Slide 8
XF窯 橫展開 C.S.B.
CF窯は2020~2022年の間，傷による
DV阻害が，42%上がった。主な原因は
上流起因の傷です。XF窯の実績より，
「斜めC.S.B.」を導入することとなった
(右の絵とおり)
44.5 mm
3 mm
● 斜め C.S.B.断面図
47.5 mm
92 mm
102 mm
( 長：610 mm/枚 )
原因：
19%
19%
27%
2020年
2021年
2022年
2020～2022年 傷DV阻害率(%)
0%
20%
40%
斜めC.S.B.樣式
資料來源：
AGC(株)高砂事業所
電C技術開發本部 成形G
中野
斜め C.S.B.の単価：2680 NTD／枚
Notes: 然而，CF窯在2022年因上游刮傷起因的DV阻害率大幅的提升，
因此，導入了斜面CSB來進行對應。
斜面CSB與通常CSB的差異，就如畫面中右側的斷面圖。

## Slide 9
02
問題及び分析
Notes: 那麼，這其中的問題点出在哪裡呢？

## Slide 10
通常C.S.B. & 斜めC.S.B.
C.S.B.現状：
斜め
C.S.B.
通常
C.S.B.
#1
Lift Out Roll
#2
#3
斜め
C.S.B.
通常C.S.B.は研磨すれば再利用可能になる
通常
C.S.B.
中古品
サンドペーパーを
使用して研磨します
通常
C.S.B.
外注品
整備品
外注品
整備品
新 品
整備品
新 品
整備品
使用後
通常
C.S.B.
外注品
整備品
斜め
C.S.B.
中古品場外加工(外注)
外注費
使用後
斜め
C.S.B.
サンドペーパーを
使用して研磨します
自力整備精度誤差 ±0.1mm
斜めC.S.B.研磨して再利用
可能となるが精度の誤差が3倍広がる
自力整備精度誤差 ±0.3mm
1100 NTD/枚
精度の誤差が広がるのが直さないといけない問題である
Notes: 我們先從通常CSB與斜面CSB的使用狀況來探討，
通常CSB是使用購入的新品，然後使用砂紙研磨後的整備品，可以再使用。
但是斜面CSB，則是將通常CSB新品第一次使用過後的“中古品”，
送至廠外加工成“外注品”來使用。
因為，外注的費用與直接購買斜面CSB新品的費用相較下來，更加符合經濟效益。
問題來了，斜面CSB的整備過後的精度誤差，整整提高了3倍。

## Slide 11
問題 & 挑戦
通常
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
2 Hr/人( 1set )
4 Hr/人( 1set )
整備に必要な時間
±0.10 mm/枚
±0.30 mm/枚
整備後の精度
計測器具：ノギス
方法 : 1枚3点の最大値
1set=3 X 11=33枚
1set=3本L.O.R.の使用量
斜め
C.S.B.
外注品
2120 NTD/枚
1100 NTD/枚
斜めCSB単価
5ヶ月
20 日
納期
斜め
C.S.B.
新品
納期短縮
86%
コスト削減
48%
チャレンジ
サンドペーパー研磨
斜めCSBの関連対応
問題点
作業負荷
精度誤差
倍
倍
技術問題
労働問題
削減を
継続する
？
短縮を
継続する
？
問題への取組の方向性？挑戦する目標？
Notes: 除了精度誤差這種技術上的問題需要克服之外，
還有勞力負荷提高的勞動問題也需要進行改善。
這個時候我們同時思考到了：既然要進行問題的改善，
那麼有辦法同時挑戰，斜面CSB現況已經達成“Cost削減”以及“納期縮短”的成果嗎？

## Slide 12
NO. 6
NO.3
持続可能なエネルギーの供給,エネルギー効率の向上
ECP方針に基づき、サステナビリティー10より、ADTの目標
NO. 10
循環型社会構築への貢献-天然資源の持続的な有効活用
電子Cグループの雇用環境，働きがい(QOL)の改善
再生エネ＆省 蓄エネに貢献する製品に使用されるガラス基板及び電子関連部材の開発販売IoT/AI 活用した Smart/F化推進含人材育成 によるオペレーショナル・エクセレンスにより大幅な生産性の向上による競争力にある価格及び安定生産供給の実現。DX 化による歩留 原単位 品質 投資効率改善省エネの向上で飛躍的に生産性を改善させ継続的なコスト削減と安定生産 を継続
３R の向上技術の開発：廃棄物削減技術窯ガラ廃棄物冷修廃棄レンガ削減 窯延命技術 含む煉瓦開発 合紙副資材廃棄等。リユース技術窯廃棄物の原料化多用途展開等。リサイクル技術カレット、液晶 P、電子部材のリサイクル、研磨材、包装材、工程排水の削減及び再利用等。
社会と会社へ貢献し続ける 電 C ビジョン『STAY in FRONT with SDGs 』 の浸透活動。SDGs と共に C ビジョンの基礎となる「尊重と自由闊達」からなる働きやすい環境つくりの継続（「相互啓発の」場）。
●現地の「自律経営」加速の取組：現地社員＝関係会社の現地採用社員。現地社員の経営 幹部 責任 pos の登用加速による経営効率生産性改善。
Notes: 因此，我們以“Sustainability－10”的第三、第六以及第十課題為基礎，
思考我們該如何面對這次問題改善的方向，以及挑戰的目標。

## Slide 13
目標の設定 & 直面の課題
斜め
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
外注品
「守り」から「攻め」への姿勢の転換
2 Hr/人( 1set )
整備に必要な時間
整備後の精度
計測器具：ノギス
方法 : 1枚3点の最大値
1set=3 X 11=33枚
1set=3本L.O.R.の使用量
斜めC.S.B.のサンドペーパー研磨
±0.10 mm/枚
斜めCSB單價
納期
コスト削減
48%
納期短縮
86%
チャレンジ
現状
目標
4 Hr/人( 1set )
±0.30 mm/枚
削減を
継続する
短縮を
継続する
現状
斜めCSBの関連対応
目標達成の可能性が重要です
変化に適応して進化
自力
加工
作業負荷
精度誤差
50%削減
67%縮まる
Notes: 在目標制定方面，以“目標達成的可能性是重要的”為基準，
搭配“不增加人員勞力負擔”，跟“維持精度”這兩點，
討論出目標値為：斜面CSB整備所需的時間跟精度，都要達到與通常CSB一樣。
至於斜面CSB外注品的挑戰，若要再持續削減Cost跟納期，
則是要正面對決“自主加工”這個課題。

## Slide 14
要因分析：サンドペーパー研磨
通常
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
「人的要因」による影響を低減する！
研磨工具：
角材
サンドペーパー
研磨方法：手持ちの
研磨工具を、CSB の上に
押し付け、前後に継続的
に研磨を行います。
斜めCSBの整備に
使用する工具と方
法は通常のCSBと
同じです。
通常
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
● 通常のCSBと斜めCSBの違い点：
摩擦力 F=µ(摩擦係数)×N(垂直抗力)
通常C.S.B.の接触面：斜めC.S.B.接觸面
= 1.00 ：0.06
斜めC.S.B.接觸面が狭くなる→不安定
→研磨時の揺れ→接触面に角度が発生
→正圧が低下【Fn=mg cos(θ)】
变 数？
Fn=m(物体の質量) ×g(重力加速度)
押しつけ力+前後スライド
=人的要因=变 数
Notes: 接著，我們針對現況的問題点進行相關分析。
首先是斜面CSB的研磨時間以及精度問題。
工具都同樣是使用砂紙包覆著角材進行研磨，而兩種CSB整備品，最主要的差異是研磨的面積，
可是摩擦力學中，摩擦力又與摩擦物體的面積無關。
不過，摩擦係数是相同的，所以推測出變因是“正向力”。
我們在從正壓力的公式中，提出兩個假設。
第一、斜面CSB的斷面支撐，只有通常CSB的 百分之六。
人力研磨時，容易因為不穩定而產生角度，因此降低“正壓力”，造成研磨的時間延長。
第二、正壓力公式中，物體質量跟重力加速度，這兩項主要都是“人為產出”，因此“人為因素”就是最大變数。
綜上所述，如何降低”人為因素”，將是這次改善的主軸。

## Slide 15
要因分析：斜めCSBの自力加工
コストと成果の評価！
3 mm
●通常C.S.B.を斜めC.S.B.に加工する変化
47.5 mm
102 mm
10 mm
▼ 断面図
▼立体図
10 mm
3 mm
精度高く加工が必要
● 直面する課題
設備の仕様
ミリ単位の加工は設備で行わないと，必要
な寸法まで精度高く加工できない。加工後
の誤差はある範囲内に収まらないとだめ。
資金の投入
自力加工するためには設備ないと実現でき
ない，自分で設備を持ちたいのであれば，
お金を掛けて購入する必要があります。
人を増やす
新しい設備を導入する時は,安全面の
アセスメントを行う必要がある他，
人員の操作の訓練、手順の作成などが
もっと必要です。
Notes: 接著我們來探討”斜面CSB自主加工”這件課題。
自主加工這個課題，可以直接點出幾個問題点，而第一個問題就是設備。
很明顯的，一枚CSB要加工到毫米等級的單位，需要有一定精度的設備才有辦法加工；
第二個問題点，則是銜接著第一個問題点，就是資金。要自主加工，就需要投入成本購入設備。
而第三個問題点，就是人力了。
有了新設備，當然需要會操作的人員，再經由會操作的人員，
進行手順書的撰寫、人員的教育，以及安全面的評估。
那麼，若真要投入成本，就需要評估投入成本所帶來的效益。

## Slide 16
03
対策の立案及び実行
Notes: 在探討出要因後，我們針對問題点來進行對策的擬定。

## Slide 17
同時研磨
時間短縮？
対策の立案：サンドペーパー研磨
効率向上-案1
「人的要因による影響を軽減する」から発想する
人的な
要因
通常
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
削減
接触面積大
接触面積小
接触面積を
増やせば
安定性が高まる？
斜め
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
整備に必要な時間？
4 2
Hr/人(1set)
Notes: 從分析得出”降低人為因素”的干擾，是這次需要改善的問題点，
而造成”通常CSB”與”斜面CSB”主要的差異點在於：接觸面積，
所以，我們從研磨時的接觸面積方面來發想。
假設因為接觸面積的縮減，造成人員在施加下壓力時擔心不穩定，
所以降低下壓力，造成研磨效率低下。
因此，我們擬訂了一個方式，就是同時研磨兩枚斜面CSB，
同時研磨兩枚斜面CSB，可以解決研磨時不穩定的狀況，並同時提升研磨数量。

## Slide 18
対策実施-1：サンドペーパー研磨
精度は？
効率向上-案1
斜め
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
研磨数量増加
1 2本/回
接触箇所 X 2
研磨量X 2
1.78
Hr
4
Hr
1本/回
2本/回
斜めC.S.B.研磨対策前後で
の整備時間(Hr)の変化
0 Hr
2 Hr
4 Hr
目標
整備時間
作業負荷
削減50%
達成
精度の誤差
67%縮まる
変化？
Notes: 我們接著進行了兩個斜面CSB同時研磨的確認。
確實如同探討時的推測，因為穩定度提升之外，研磨量也同時增加，
所以，研磨一個Set的時間，從原本的4個小時，下降到了1.78小時，共削減56%。
研磨時間很順利的在第一次對策後，就達到了目標，
那麼研磨後的精度又是如何呢？

## Slide 19
対策実施-1：サンドペーパー研磨
精度対策の提案！
精度の状況-1
0.24
mm
0.3
mm
1本/回
2本/回
斜めC.S.B.研磨対策前後で
の精度の誤差(mm)の変化
0 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.1 mm
目標
精度誤差
人的対策-1
電動サンダー
人的対策-2
補助サポート
斜め
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
研磨数量増加
1 2本/回
接触箇所 X 2
研磨量X 2
Notes: 確認兩個斜面CSB同時研磨的狀況，
我們發現精度雖然有良化傾向，可是距離目標仍還有很大的差距。
對此，同仁一起討論出兩項可以對應人為因素的對策：第一、使用電動工具，第二、製作研磨輔助支架。

## Slide 20
対策実施-2：サンドペーパー研磨
精度向上のための再対策！
精度対策-案1
斜め
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
手で力を加える
電動サンダーの重量(1.8kg)
手で加える補助の力
0.24
mm
2本/回
斜めC.S.B.研磨対策前後で
の精度の誤差(mm)の変化
0 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.1 mm
精度誤差
2本/回
0.16
mm
目標
手動
電動
+
手動
1.78
Hr
2本/次
斜めC.S.B.研磨対策前後で
の整備時間(Hr)の変化
0 Hr
2 Hr
4 Hr
目標
整備時間
2本/次
2.83
Hr
手動
電動
+
手動
Notes: 使用電動砂紙機進行研磨的主要想法是：藉由電動砂紙機的重量，來降低手部施加的壓力，也就是降低人為因素的干擾。
那麼就接著確認使用電動砂紙機的成效吧！
可以從圖表中看到，加上了電動工具的輔助，確實可以讓精度更加良化。
只是同時在整備的時間，卻也伴隨著增加了一個小時。

## Slide 21
対策実施-2：サンドペーパー研磨
ゼロベースから考え直す！
精度対策-案2
同時実施
人的対策-1
電動サンダー
研磨テスト
作業
負荷
惡化
精度
誤差
不足
人的対策-2
補助サポート
補助サポート
イメージ図
加工
再び対策
電動
サンダー
補助
サポート
Notes: 電動砂紙機測試，以及輔助支架的做成是同時進行的，
而輔助支架主要是用來將人為因素降至更低的工具。
在準備使用 機械技術課 的銑床來製作輔助支架時，同仁突然有了一個新的想法。

## Slide 22
対策の再立案：フライス加工による研磨
Try It！
手動
研磨
電動
工具
マシンバイス
で固定
フライス
加工による
研磨
斜めC.S.B.サンドペーパー研磨
新仕様のC.S.B.を手動で研磨するのは作業負荷が大きい。
手動で研磨するのは精度誤差が大きい。
マシンバイスで固定し精度の誤差を改善する
フライスのマシンバイス(万力)で固定すれば,斜めC.S.B.をしっかりと固定でき，精度の誤差が改善できる。
電動工具を使用し,作業負荷を軽減する
電動工具を使用することで，作業効率を高めることができ，作業時間も削減可能となる。
●作業負荷を低減し,作業環境を改善する
●精度の誤差を改善し,使用回数を高める
Notes: 同仁發現到，其實銑床同時具備了電動工具的效率，以及輔助支架的穩定性。
因此，提出使用 銑床 進行斜面CSB研磨的想法。

## Slide 23
対策再実施：フライス研磨
Challenge！
フライス研磨テスト
固定
研磨
作業負荷
30 Sec/枚
精度誤差
0.1 mm
見込み
測定
0.3 Hr/人
( 1Set )
9點 最大値
( 1 枚 )
列
列
列
フライス
列
機械技術課
使用頻度が高い
自分で購入が必要
「自力加工」に挑戦
Notes: 向 機械技術課 借用銑床來進行測試，測時結果大為驚人。
一枚斜面CSB研磨的時間，只需要 30 秒，而且精度誤差也完全控制在 0.1mm 以內。
可是，機械技術課 的銑床使用頻度高，因此，還是需要自行購入銑床，並同時挑戰自主加工。

## Slide 24
直面する挑戦：自力加工
現地化の成果！
フライス + テーブルソー
資金を投じる
今のメンバーで対応
購買システムでフライスを購入し，費用は計約16万NTD
斜めC.S.B.の外注品は月毎に約44枚使っているので,計算すると約3.3ヵ月でコストを回収できる。
フライスは斜めC.S.B.の研磨に使える。
テーブルソーで通常C.S.B.の中古品を斜めに切り，フライスで尖った角を加工し，自力加工ができた。(下絵一、二)
フライス使用経験のある人がいる為，手順書及びリスクアセスメントを作成した。
絵一
(テーブルソーで斜めに切る)
絵二
(フライスで角を加工する)
Made In
Notes: 我們先使用原有的檯鋸，將通常CSB的中古品切出斜面，
再使用新購入的銑床進行上方斜角的平面加工，並做成標準手順書。
藉由以上步驟，我們一步一步完成斜面CSB自主加工的挑戰。

## Slide 25
Chapter 04
成果及び展望
Your Dreams，Our Challenge
Notes: 最後來檢視整體的成效，以及未來的展望。

## Slide 26
フライス盤
導
入
削
減
92.5%
--
2.83
Hr
斜めC.S.B. 整備に必要な時間
大幅に作業者の作業環境を改善した！
作業負荷50%削減
対
策
一
1.78
Hr
4
Hr
1本/回
2本/回
0 Hr
2 Hr
4 Hr
目標
整備時間
0 Hr
2 Hr
4 Hr
2本/回
対
策
二
0.3Hr
1本/回
Notes: 我們先看到勞力負荷削減目標達成的狀況，
第一次的對策，雖然可以達成目標，可是在改善精度對策後，卻又增加了作業負荷。
最終在導入銑床機之後，作業負荷大幅的削減了 92.5%。
除此之外，也能改善長期作業姿勢可能帶來的傷害。

## Slide 27
斜めC.S.B.整備後の精度
問題なく使用可能な再利用品を継続的に提供！
精度誤差67%縮まる
斜め
C.S.B.
整備品
斜め
C.S.B.
整備品
手で圧力をかける
電動サンダーの重量(1.8kg)
手で加える補助の力
0.16
mm
対
策
一
0.24
mm
0.3
mm
1本/回
2本/回
0mm
0.1mm
0.3mm
0.2mm
目標
精度誤差
0mm
0.1mm
0.3mm
0.2mm
2本/回
対
策
二
0.1
mm
1本/回
導
入
縮
ま
る
67%
--
フライス盤
Notes: 接著看到精度改善目標達成的狀況。
在勞力負荷對策以及針對精度改善對策後，雖然都有良化傾向，不過始終無法達成目標。
導入銑床機之後，才能在大幅減少作業時間之下，又將精度誤差縮減 67%，並可以避免人因錯誤。

## Slide 28
チャレンジ
斜めC.S.B.のコスト削減、納期短縮
中古部品の持続的な有効活用！
斜めC.S.B.自力加工
斜め
C.S.B.
新品
2022年に斜めC.S.B.を導入
斜め
C.S.B.
外注品
通常
C.S.B.
中古品
コスト
2120NTD/枚
コスト
1100NTD/枚
コスト削減
48%
納期短縮
86%
納期：5カ月
納期：20日
既存の
テーブルソー
フライス盤購入
フライス盤コスト：約16万 NTD
約146本の斜めCSBを加工したら､投資費用が
回収できます
月毎に使用する斜めC.S.B.約：44 枚/窯，今後
は一年でコストが58万NTD/窯削減可能となる
斜めC.S.B.加工現地化，納期がゼロとなる
Notes: 然後就是挑戰自主加工的項目了。
在前兩項對策中，靈光一閃而帶來的銑床機，完全補上了自主加工最後的一塊拼圖。
而購入銑床機的費用，單是一座窯爐就可以在3.3個月完全回收，
回收後的一年，並可以為一座窯爐節省約 58 萬元。

## Slide 29
まとめ
現地化は正に守りから攻めへの姿勢の転換の為に必要な一歩だ！
斜めC.S.B. 整備に
必要な時間が92.5%削減
作業負荷
削減
斜めC.S.B.整備後の
精度誤差が67%縮まる
精度の
誤差が
縮まる
斜めC.S.B.
加工の現地化に達成
斜めC.S.B.
自力加工
Notes: 最後總結的部分，我們這次的改善活動，除了兩個問題得到了大幅的改善之外，
同時也完成了現地化的挑戰任務。

## Slide 30
NO. 6
NO.3
持続可能なエネルギーの供給,エネルギー効率の向上
NO. 10
循環型社会構築への貢献-天然資源の持続的な有効活用
電子Cグループの雇用環境，働きがい(QOL)の改善
再生エネ＆省 蓄エネに貢献する製品に使用されるガラス基板及び電子関連部材の開発販売IoT/AI 活用した Smart/F化推進含人材育成 によるオペレーショナル・エクセレンスにより大幅な生産性の向上による競争力にある価格及び安定生産供給の実現。DX 化による歩留 原単位 品質 投資効率改善省エネの向上で飛躍的に生産性を改善させ継続的なコスト削減と安定生産 を継続
３R の向上技術の開発：廃棄物削減技術窯ガラ廃棄物冷修廃棄レンガ削減 窯延命技術 含む煉瓦開発 合紙副資材廃棄等。リユース技術窯廃棄物の原料化多用途展開等。リサイクル技術カレット、液晶 P、電子部材のリサイクル、研磨材、包装材、工程排水の削減及び再利用等。
社会と会社へ貢献し続ける 電 C ビジョン『STAY in FRONT with SDGs 』 の浸透活動。SDGs と共に C ビジョンの基礎となる「尊重と自由闊達」からなる働きやすい環境つくりの継続（「相互啓発の」場）。
●現地の「自律経営」加速の取組：現地社員＝関係会社の現地採用社員。現地社員の経営 幹部 責任 pos の登用加速による経営効率生産性改善。
斜めC.S.B. 整備に必要な時間が92.5%削減
斜めC.S.B.整備後の精度誤差が67%縮まる
斜めC.S.B.加工の現地化に達成
STAY in FRONT with SDGs
達成
達成
達成
Notes: 而在“Sustainability－10”的三個課題，也都確實的達成。

## Slide 31
ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました
Notes: 以上報告，謝謝各位的聆聽。